 **SUBMITTAL SHEET 07240**

**Decoplast Liquid Base coat / Adhesive / Couche de base liquide / adhésif 1PG  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRÉPARATION DE SURFACE**

**Béton ou maçonnerie**

**Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de gel, d'endommagement et de tous les matériaux inhibant les liaisons, y compris la saleté,** **Efflorescence, laitance, huile formelle et autres matières étrangères. Le matériel lâche ou endommagé doit être**

**Éliminés par dynamitage, sablage ou brossage mécanique des fils et réparés.** **Évitez l'application**

**Sur des surfaces irrégulières. Resurfaceuse, patch ou surfaces de niveau à la tolérance et la douceur requises avec**

**Matériaux de nivellement Decoplast appropriés.**

**Panneaux d'isolation**

**L'isolation doit être rasped et exempte de tous les matériaux inhibant les liaisons**

**Mélange :**

**Mélanger des parties égales de la couche de base liquide Decoplast / Adhésif au ciment Portland type I / II en poids.**

**Mélanger avec une perceuse électrique propre et sans rouille. Autoriser à régler environ cinq minutes, ajuster**

**Mélanger si nécessaire en ajoutant jusqu'à 8 fl. Oz. (0,24 L) d'eau, et remix à une uniformité uniforme. Éviter**

**Retrempe après le mélange de produit.**

**Application :**

**Appliquer seulement au son et propre, sec, bien préparés, les surfaces sans gel.**

**En tant qu'adhésif:**

**Appliquer à l'arrière du panneau isolant avec la truelle dentée de taille appropriée. Formez des rubans uniformes**

**D'adhésif parallèle à la courte dimension de la carte afin que les rubans soient orientés verticalement en relation**

** SUBMITTAL SHEET 07240**

**Decoplast Liquid Base coat / Adhesive / Couche de base liquide / adhésif 2PG  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Au plan du mur. Installez immédiatement la planche horizontalement avec des joints décalés et appliquez-vous fermement**

**Pression uniforme sur toute la surface du panneau. Ne pas retarder l'installation une fois que l'adhésif est appliqué.**

**En tant que couche de base:**

**Appliquer avec une truelle en acier inoxydable à une épaisseur approximative de 1/8 "(3 mm). Travailler horizontalement ou**

**Verticalement en bandes de 40” (1 m) et Enfoncer immédiatement Decoplast Treillis d'armature dans la couche de base humide par**

**Truelle du centre jusqu'aux bords de la treillis. Évitez les rides dans le treillis et lisser le**

**Couche de base pour éliminer les marques de truelle. Épaisseur sèche minimale recommandée de la couche de base renforcée**

**Est de 1/16 po (1,6 mm) lorsqu'il est sec. Réappliquez une couche de base supplémentaire si nécessaire pour obtenir une épaisseur minimale**

**Dès que la première application est sèche. Le treillis intégré dans la couche de base ne doit pas être visible**.

**Durcissement / séchage**

**Sécher dans les 24 heures dans des conditions normales de séchage [70ºF (21ºC), 50% HR]. Permettre un séchage supplémentaire**

**Temps pendant le temps froid, humide ou humide jusqu'à ce que le panneau isolant soit pleinement adhéré avant de râper, et**

**Avant l'application de l'apprêt ou de la finition au manteau de base liquide Decoplast durci. Protégez-vous de la pluie,**

**La congélation et l'humidité élevée continue jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Decoplast recommande d'utiliser Decoplast**

**Primaire avant l'application de la finition.**

 **SUBMITTAL SHEET 07240**

**Decoplast Liquid Base coat / Adhesive / Couche de base liquide / adhésif 3 PG  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Couverture**

**100-125 ft² (9.3-11.6 m²) par seau, lorsqu'il est utilisé pour**

**À la fois adhésifs et à base de couches.**

**Adhésif sur le revêtement et la maçonnerie lisse: 200-250 ft² (18,6-23,2 m²) par seau, application avec**

**Truelle à entaille en U avec une propagation de 1-1 / 2 po (38,1 mm) Entre les encoches; 3/8 "x 1/2" encoche.**

**Comme un adhésif sur la maçonnerie rugueuse ou inégale: La couverture variera en fonction de l'état de surface de Maçonnerie.**

**Comme couche de base: 165-250 ft² (15.3-23.2m²) par seau.**

**Comme couche de lait écrémé: 185-250 ft² (17,2-23,2 m²) par seau.**

**Les couvertures peuvent varier en fonction de l'application Technique et conditions de surface.**

**Le manteau de base liquide Decoplast est un 100% de polymère acrylique utilisé comme Adhésif et couche de base combinée avec Ciment Portland. Liquide Base Coat / L'adhésif est utilisé dans le Decoplast Systèmes d'isolation continue. C'est un deux Produit composant.**

** Decoplast 697 Oakwood Avenue West Hartford, CT 06110**