Asia Pacific (Aust) International Trading Pty Ltd

Direct from Brazil mine

Segue abaixo dados do manganês.
 
Preço: CIF porto da China U$ 240,00 MT.
Embarque: imediato a granel (bulk)
Disponibilidade mensal: 30 mil toneladas
 
 SPECIFICATIONS 
 
CHEMICAL COMPOSITION (on dry basis)         
Item               Expected (%)          Guaranteed (%)       Rejection (%)
Mn                       44                              43min                    below 42
SiO2                    3.01                           3.1max                   over 3.50
Al2O3                  2.94                          2.99max                  over 3.00
Fe                        1.95                          2.0max                    over2.10
S                          0.09                          0.1max                   over0.10
P                          0.023                        0.03max                  over0.04
 
Moisture     8%   at 105 degrees centigrade
Size: 10 - 120 mm 90% min.